Спортивный амортизатор  TriPower Pad

Новое поколение спортивных амортизаторов, новый Tri Power Pad от Aacer. Сертифицированные EN, DIN, и PUR амортизаторы обеспечивают результативность при повышенных нагрузках. Уникальный амортизатор Tri Power Pad придает большую отдачу и меньшую вибрацию, чем другие разработанные амортизаторы.

Спортивный амортизатор TriPower Pad

Амортизатор Tri Power Pad является превосходным поглотителем ударов и гасителем вибраций. Уникальная смесь из EPDM обеспечивает стабильность и долговечность,необходимые высококачественным полам.

1 Структурные компоненты — соединены перекрестно

а) Большая несущая способность

б) Гашение вибрации

в) Увеличенная равномерность и последовательность отдачи.

2  Две стадии напряженного режима для распределения нагрузки.

3 Три точки соприкосновения с поверхностью, поглощающие удар — спортивная упругость пола

Детальное описание

Состав — каучук EPDM/ может быть вторичной переработки

Прочность —тип A

Твердость ASTM – синий — 50, оранжевый — 60, красный — 70.

Толщина — 19 мм и 12 мм.

Треугольный «след» - 3 точки соприкосновения с поверхностью / 1 точка второстепенного контакта

Напряжение ASTM D412 PSI – 1810

Удлинение ASTM D412 – 648

Способность выдерживать нагрузку— отличная

Информация о представленном товаре -

тестирован на соответствие DIN 18032 часть 2

тестирован на соответствие EN 14904

тестирован на соответствие стандартам MFMA

тестирован на уязвимость при низкой температуре ASTM 2137 — 3 мин.       тестирован на выдерживаемость сжатия ASTM 395 – 22 часа.

Патент США — 598,8915

Варианты подушек Aacer – TriPower Red, TriPower Orange, EcoDIN, AacerCush, P3, AacerFlex.